惠 州 市 嘉 淇 涂 料 有 限 公 司

地址：惠州市惠环镇西坑工业区

电话：0752-2605578     传真：0752-2605605

F8812热转移打印聚酰亚胺（PI）白色油墨

一、应用：F8812聚酰亚胺（PI）白色油墨是用于聚酰亚胺（PI）表面涂布的专用油墨。

二、特性：F8812聚酰亚胺（PI）白色油墨，对聚酰亚胺基材附着力好，柔韧性好，耐

化学性好，耐高温性好，特别是表干速度快，最快涂布线速可达到60米/分钟。制成的聚酰胺（PI）白色薄膜，可用于电路板的线上板、线下板标签，LED灯电路板基膜，以及卷钢、卷铝的耐高温标签。

三、油墨指标：

1、颜色：白色

2、粘度（25℃）：90秒 （岩田2号杯）

3、固体份：65%±2%

4、固化剂配比：油墨：固化剂 =100：3 （W/W,加入固化剂后必须在4小时内用完）

5、固化条件：表干：140℃×15-20秒，彻干：80℃×2小时

四、皮膜性能：

1、附着牢度：对于电晕处理过的流延法PI膜100%不剥落；对于吹膜法PI膜可能

需要作底涂处理，才能保证足够的附着牢度（我司可提供配套的底涂）；

2、涂布量：80-90g/m2（稀释后油墨的湿重）

3、光泽：60°角光泽测定≥90%，也可根据客户要求定制各种哑度

4、耐热性：360℃×5分钟，或315℃×50分钟不粉化

5、碳带打码性：良好（对于精细打码的产品，可使用我司配套的打码专用光油、哑

油）

6、耐紫外线：QUV 2000小时无明显变化
	7、柔韧性：180℃对拆不开裂

8、耐溶剂性：50℃

（1）乙醇中浸泡5分钟：无变化

（2）萜烯去焊剂中浸泡5分钟：无变化

（3）皂化剂中浸泡5分钟：无变化

9、模切性能：优良（平刀或圆刀模切边缘整无锯齿）

10、表面质量：表面平整，无桔纹，波浪纹，无大颗粒，表面光泽均匀。

包装：20KG/桶		固化剂：0.8KG/桶		稀释剂：4L/桶

保质期：出厂后一年